Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Курганский государственный колледж»

Методическая разработка

учебного занятия по теме

«Термическая обработка. Закалка и отпуск»

Дисциплина «Материаловедение»

Автор:

преподаватель спецдисциплин

Хазиева Ирина Масгутовна

Почтовый адрес: 640008, пр. Конституции 75

тел./факс (3522) 44-44-13

e-mail kct@zaural.ru

Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| Учебно-методическая карта урока | 3 |
| Ход занятия Приложения | 7 10 |
| Список использованной литературы | 15 |

Учебно-методическая карта урока

| № п/п | Название этапа | Дидактические задачи этапа | Деятельность преподавателя | Деятельность студента | Результат взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приём педагогической техники | Методы обучения | Формы обучения |  |  |
| 1 | Организационный этап (2 мин) | Подготовка студентов к работе на занятии | Приветствие, проверка готовности к уроку | Приветствие | Полная готовность студентов |
| 2 | Сообщение темы, целей и задач занятия (3 мин) | Активизация, мотивация познавательной деятельности | Лекция-беседа | Словесный | Фронтальная | Эмоциональный и деловой настрой | Быстрое включение студентов в деловой ритм |
| 3 | Проверка изученного материала (10 мин) | Проверка уровня усвоения знаний по темам «Углеродистые стали», «Легированные стали», выявление пробелов в знаниях и их устранение | Опрос (см. прил.1, 2,3) | Словесный | Фронтальная | Устные ответы на вопросы, работа с карточками | Повторение информации, необходимой для восприятия новой. Коррекция знаний |
| 4 | Презентация нового материала (30 ми) | Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания и анализа студентами цели, видов закалки, сред охлаждения, видов дефектов | Лекция с элементами беседы (см. прил.4) | Словесно- наглядный | Фронтальная | Восприятие, осознание и запоминание полученной информации. Устные ответы на вопросы (см. прил. 4). Работа с наглядными пособиями | Воспринятая учебная информация |
| 5 | Закрепление нового материала (15 мин) | Установление правильности и осознанности понимания изученного материала. Выявление пробелов первичного осмысления и их корректировка | Преподаватель объясняет ход работы, наблюдает за выполнением задания, консультирует | Словесно- наглядный | Фронтальная | Актуализация знаний. Устные ответы на вопросы (см. прил. 6). Работа с наглядными пособиями | Самостоятельное выполнение заданий, требующих применения прежних знаний и новых. Получение достоверной информации о достижении всеми студентами планируемых результатов обучения |
| 6 | Презентация нового материала (5 мин) | Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания и анализа студентами цели и видов отпуска | Лекция вдвоем (см. прил. 5) | Словесный | Фронтальная | Восприятие, осознание и запоминание полученной информации | Воспринятая учебная информация |
| 7 | Закрепление нового материала (5 мин) | Установление правильности понимания изученного материала. Выявление уровня усвоения информации, обеспечение коррекции | Преподаватель объясняет алгоритм задания (см. прил. 7) | Словесный (беседа) наглядный словесно- иллюстративный | работа в группа | Актуализация знаний. По 1 человеку от группы работают у доски, составляют логическую цепочку из слов на доске, находят лишнее, расшифровывают его | выполнение заданий по рядам, требующих применения изученной информации. Получение достоверной информации о достижении всеми студентами планируемых результатов обучения |
| 8 | Систематизация и обобщение изученного материала (10 мин) | Формирование целостной системы ведущих знаний студентов по теме занятия | Преподаватель помогает студентам осмыслить новую информацию, сделать выводы (см. прил. 8) | Словесный (беседа) наглядный | Фронтальная | Студенты составляют кроссворд по изученному материалу, выделяя ключевое слово | Анализ, систематизация и обобщение видов закалки и отпуска, выявление места изученной информации в системе получаемых знаний |
| 9 | Задание на дом (5 мин) | Обеспечение понимания студентами цели, содержания и способов выполнения домашнего задания | Преподаватель объясняет домашнее задание, акцентируя внимание на уровнях сложности (см. прил.9) | Словесный (объяснение) | Фронтальная | Студенты выслушивают, записываю домашнее задание, задают вопросы для уточнения | Реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения домашнего задания всеми студентами |
| 10 | Подведение итогов и рефлексия (5 мин) | Оценка результатов усвоения нового материала | Преподаватель анализирует способы деятельности студентов (проверяет выполнение задания и объявляет результаты), мобилизирует на рефлексии поведения | Словесный (беседа) | Фронтальная | Студенты осознают важность проделанной на занятии работы, анализируют ее уровень, выслушивают преподавателя | Адекватность самооценки студента, оценке преподавателя. Получение студентами информации о реальных результатах учения |

Ход занятия.

Здравствуйте, сегодня мы поговорим об особенной обработке стальных деталей, увеличивающей срок их службы и уменьшающей затраты на ремонт узлов и механизмов.

Запишите тему нашего занятия – термическая обработка стали (слайд1).Мы рассмотрим (слайд 2) цель и виды закалки и отпуска, и выясним, каким образом закалка и отпуск (а это не только поездка на курорт) могут повлиять на работоспособность отдельной детали и целого механизма.

Для того, чтобы четко представлять себе, о каких материалах пойдет разговор, давайте немного вспомним. По желанию – 2 человека идут работать с карточками(3), у вас есть 10 минут, остальные общаются со мной. Сначала – несколько вопросов (слайд 1).Расшифруйте марки сплавов (слайд 2).

Итак, мы вспомнили, что это за сплавы – стали, какими свойствами они обладают, как обозначаются.  Углеродистые и легированные стали чаще всего применяются для изготовления деталей, работающих в сложных условиях – в узлах трения, при знакопеременных нагрузках, в агрессивных средах. Поэтому такие детали должны сочетать одновременно несколько важных механических свойств – твердость поверхностного слоя при вязкой сердцевине. В этом случае деталь и весь механизм будут работать необходимое время.

Как же можно добиться одновременно и твердости, и вязкости в одной детали? Все вы хоть один раз видели, как мама или бабушка печет пироги…(слайд). Она делала пирог, ставила его в духовку, потом вы с нетерпением ждали, когда же пирог вытащат из печи и он немножко остынет. Наградой за ваше терпение был отменный пирог – с хрустящей корочкой, с вкуснейшей нежной начинкой.

С нашей деталью при закалке происходит то же самое. Любая термообработка, и закалка в том числе выполняется по одному алгоритму – нагрев, выдержка и охлаждение.(слайд)При этом меняется структура металла, за счет чего и происходит изменение свойств в нужную нам сторону. Закалка - нагрев на 50С выше критической точки, выдержка для завершения фазовых превращений и последующее охлаждение с большой скоростью для углеродистых сталей в воде, для легированных в масле или в других средах. Целью закалки и отпуска является повышение твердости и прочности. После закалки сталь отпускают, чтобы уменьшить хрупкость и напряжение после обработки. Инструментальную сталь обрабатывают для повышения твердости и прочности.

Нагревать заготовки нужно постепенно, для избежания местных напряжений и трещин: время выдержки должно быть достаточным, чтобы полностью завершить структурные превращения. Получение той или иной структуры зависит от скорости охлаждения заготовок, вида и температуры охлаждающей среды. Для защиты изделий и окисления и обезуглероживания применяется нагрев в расплавленных солях, в защитных газовых средах или в вакууме. Эффект обработки зависит от способности стали получать закаленный слой с определенной структурой, твердым слоем определенной глубины. Прокаливаемость определяется содержанием углерода.

Мы перечислим виды охлаждающей среды и оденем ёжика в иголки (слайд 6)

Существует несколько видов закалки:

- Простая закалка - в одном охладителе. Заготовку погружают в воду или в воду раствор соли до полного охлаждения. Для получения наибольшей глубины закаленного слоя применяют охлаждение при помощи обрызгивания.

- Прерывистая - заготовку охлаждают в воде, а затем на воздухе или в масле.

- Ступенчатая - заготовку быстро охлаждают до той температуры, при которой
образуется мартенсит, выдерживают до полного мартенситного превращения, затем охлаждают на воздухе.

- Изотермическая или закалка в горячих средах - проводится подобно ступенчатой, но охлаждается сталь выше температуры мартенситного превращения. В качестве охладителя используют солевые расплавы или масло нагретое до температуры 200-250 С. В результате получают структуру, близкую к мартенситу, но более вязкую. Последующее охлаждение производится на воздухе.

- Поверхностная - разогревается только верхний слой: после закалки заготовки
имеют твердый поверхностный слой и вязкую сердцевину.

- Закалка при помощи газовой горелки - пламя газовой горелки с температурой 3200 С направляют на обрабатываемую поверхность, за счет чего получают твердый поверхностный слой.

- Закалка токами высокой частоты — широко применяется, т.к. отличается высокой производительностью, легко поддается автоматической обработке.

Заготовка помещается в индуктор, по которому пропускают ток высокой частоты. Ток возникший в заготовке, имеет большую плотность у поверхности и быстро разогревает поверхностный слой. Охлаждение производится при обрызгивании водой при помощи специального приспособления. Изменяя мощность тока, можно регулировать нагрев на различную глубину. К дефектам относятся: трещины, коробление, обезуглероживание.

Напомните, какие виды закалки вы знаете? (слайд 7)

Давайте проверим, как вы поняли, ответьте на мои вопросы (слайд8)

Сегодня у меня есть помощник, он расскажет вам про цель и виды отпуска (слайд 9)

Лекция вдвоем»

Отпуск - нагрев закаленной стали до температуры не выше критической, выдержка и последующее охлаждение с заданной скоростью. Скорость охлаждения должна быть небольшой для избежания остаточных напряжений. Отпуск смягчает действие закалки; снимает или смягчает остаточные напряжения, повышает вязкость, уменьшает твердость и хрупкость. Температура отпуска оказывает значительное влияние на получаемые свойства, так как в результате обработки получают различные структуры.

По температуре нагрева отпуск разделяют на низкий, средний, высокий.

При низком отпуске в структуре стали в основном остается мартенсит, имеющий объемно-центрированную решетку. Нагрев до температуры от 150 С до 200 С. При этом уменьшаются внутренние напряжения, твердость заготовки, а вязкость повышается. Такой обработке подвергают режущий и мерительный инструмент, детали после химико-технической обработки. Продолжительность отпуска до 2,5 часов.

Средний отпуск выполняется при температуре 350С - 500С, обеспечивает наиболее высокий предел упругости, незначительно повышает вязкость. Обработке подвергают детали кузнечных штампов, пружин, рессор. Температуру повышают так, чтобы избежать повышения хрупкости.

Высокий отпуск проводят при температуре 500С ~ 600 С. При этом полностью снимают внутренние напряжения, снижается прочность и твердость, повышается ударная вязкость. Чем выше температура отпуска, тем меньше твердость и больше вязкость стали. При высоком отпуске сталь получает наилучшее сочетание механических свойств: прочность, вязкость, пластичность.

Закалка на мартенсит с последующим высоким отпуском - улучшение применяется для ответственных деталей машин и механизмов (оси автомобилей, шатуны и детали ДВС).

Из предложенных слов нужно составить утверждение из новой темы. Работаем по рядам, (слайд10)

Сегодня мы плодотворно потрудились, осталось выяснить, как называется тот самый процесс, который позволяет добиться твердости и пластичности в одной детали. Заполним кроссворд наоборот – и узнаем (слайд11).

Домашнее задание – для вас, каждый решает сам, чего он достоин (слайд12) Пока вы решаете эту задачу, я озвучиваю результаты вашего вклада в наш урок.

Все молодцы! Урок закончен, всем спасибо.

Приложение 1

Вопросы для фронтального опроса

- Что такое сталь?

- Перечислите основные группы сталей.

- В чем особенность легированной стали?

- Перечислите виды легированной стали.

- Где применяют быстрорежущие стали?

- Как влияет на свойства стали содержание углерода?

- Как влияет на свойства стали содержание хрома?

- В чем разница между сталью и чугуном?

- Чем отличаются легированные и углеродистые инструментальные стали?

- Какой химический элемент обеспечивает стали прочность?

Приложение 2

(устный опрос)

Расшифруйте устно марки сплавов

35, 45Х, 30ХГС, У10А, У8, Ст2, ВСт3,

65, 38ХН, БрС30, 9ХС, Р18

Приложение3

Каточка (письменный ответ)

- Ответь на вопрос:

В каком сплаве больше углерода – стали и ли чугуне?

- Вставь слова

Основной структурной составляющей сталей является…, поэтому сталь  поддается обработке…

- Выбери правильный ответ

…качественной углеродистой  стали:

а) У10            в) Бст2

б) А11            г) 45

Приложение 4

Термическая обработка заключается в изменении структуры металла при нагреве, выдержке и охлаждении при определенном режиме.

При этом достигается существенное изменение свойств при неизменном химическом составе.

С помощью термообработки детали получают механические свойства, обеспечивающие производительную работу узлов и механизмов.

Закалка

Закалка - нагрев на 50 С выше критической точки, выдержка для завершения фазовых превращений и последующее охлаждение с большой скоростью для углеродистых сталей в воде, для легированных в масле или в других средах. Целью закалки и отпуска является повышение твердости и прочности. После закалки сталь отпускают, чтобы уменьшить хрупкость и напряжение после обработки. Инструментальную сталь обрабатывают для повышения твердости и прочности.

Нагревать заготовки нужно постепенно, для избежания местных напряжений и трещин: время выдержки должно быть достаточным, чтобы полностью завершить структурные превращения. Получение той или иной структуры зависит от скорости охлаждения заготовок, вида и температуры охлаждающей среды. Для защиты изделий и окисления и обезуглероживания применяется нагрев в расплавленных солях, в защитных газовых средах или в вакууме. Эффект обработки зависит от способности стали получать закаленный слой с определенной структурой, твердым слоем определенной глубины. Прокаливаемость определяется содержанием углерода.

Существует несколько видов закалки:

- Простая закалка - в одном охладителе. Заготовку погружают в воду или в воду раствор соли до полного охлаждения. Для получения наибольшей глубины закаленного слоя применяют охлаждение при помощи обрызгивания.

- Прерывистая - заготовку охлаждают в воде, а затем на воздухе или в масле.

- Ступенчатая - заготовку быстро охлаждают до той температуры, при которой
образуется мартенсит, выдерживают до полного мартенситного превращения, затем охлаждают на воздухе.

- Изотермическая или закалка в горячих средах - проводится подобно ступенчатой, но охлаждается сталь выше температуры мартенситного превращения. В качестве охладителя используют солевые расплавы или масло нагретое до температуры 200-250 С. В результате получают структуру, близкую к мартенситу, но более вязкую. Последующее охлаждение производится на воздухе.

- Поверхностная - разогревается только верхний слой: после закалки заготовки
имеют твердый поверхностный слой и вязкую сердцевину.

- Закалка при помощи газовой горелки - пламя газовой горелки с температурой 3200 С направляют на обрабатываемую поверхность, за счет чего получают твердый поверхностный слой.

- Закалка токами высокой частоты — широко применяется, т.к. отличается высокой производительностью, легко поддается автоматической обработке.

Заготовка помещается в индуктор, по которому пропускают ток высокой частоты. Ток возникший в заготовке, 1;меет большую плотность у поверхности и быстро разогревает поверхностный слой. Охлаждение производится при обрызгивании водой при помощи специального приспособления. Изменяя мощность тока, можно регулировать нагрев на различную глубину. К дефектами относятся: трещины, коробление, обезуглероживание.

Приложение 5

«Лекция вдвоем»

Отпуск - нагрев закаленной стали до температуры не выше критической, выдержка и последующее охлаждение с заданной скоростью. Скорость охлаждения должна быть небольшой для избежания остаточных напряжений. Отпуск смягчает действие закалки; снимает или смягчает остаточные напряжения, повышает вязкость, уменьшает твердость и хрупкость. Температура отпуска оказывает значительное влияние на получаемые свойства, так как в результате обработки получают различные структуры.

По температуре нагревания отпуск разделяют на низкий, средний, высокий.

При низком отпуске в структуре стали в основном остается мартенсит, имеющий объемно-центрированную решетку. Нагрев до температуры от 150 С до 200 С. При этом уменьшаются внутренние напряжения, твердость заготовки, а вязкость повышается. Такой обработке подвергают режущий и мерительный инструмент, детали после химико-технической обработки. Продолжительность отпуска до 2,5 часов.

Средний отпуск выполняется при температуре 350С - 500С, обеспечивает наиболее высокий предел упругости, незначительно повышает вязкость. Обработке подвергают детали кузнечных штампов, пружин, рессор. Температуру повышают так, чтобы избежать повышения хрупкости.

Высокий отпуск проводят при температуре 500С ~ 600 С. При этом полностью снимают внутренние напряжения, снижается прочность и твердость, повышается ударная вязкость. Чем выше температура отпуска, тем меньше твердость и больше вязкость стали. При высоком отпуске сталь получает наилучшее сочетание механических свойств: прочность, вязкость, пластичность.

Закалка на мартенсит с последующим высоким отпуском - улучшение применяется для ответственных деталей машин и механизмов (оси автомобилей, шатуны и детали ДВС).

Приложение 6

Фронтальный опрос

Вопросы для первичного контроля усвоения:

- Что такое термообработка?

- Какие свойства приобретает деталь после термообработки?

- Содержанием какого химического элемента определяется прокаливаемость?

- Какая среда охлаждения является предпочтительной для легированных сталей?

- Перечислите виды сред охлаждения.

Приложение 7

На доске написаны слова в 3 столбика. Нужно составить утверждение по изучаемой теме, лишнему слову дать определение (повторение изученного)

| 1 ряд | 2 ряд | 3 ряд |
| --- | --- | --- |
| закалка | отпуск | отпуск |
| отпуск |  | температура |
| действие | температура | твердость |
| смягчать | нагрев | прочность |
| вязкость | разделять | выше |
| твердость | низкий | меньше |
| повышать | средний | больше |
| уменьшать | высокий | сталь |
| компонент |  | анизотропность |

Приложение 8

Кроссворд «наоборот»:

- Предмет, который нагревают и охлаждают для придания твердости
поверхностному слою.

- Место, где обитают животные или охлаждают детали; бывает газовая,
водяная, воздушная, масляная.

- Первый этап любой термообработки.

- Предпочтительная среда охлаждения для легированных сталей.

- Параметр режима термообработки.

- Среда охлаждения для углеродистых сталей.

- Дефект,     возникающий     при     большой     скорости     охлаждения,
заключается в изменении формы и размеров детали.

- Дефект, возникающий при обработке высокоуглеродистых сталей или
деталей со сложной конфигурацией.

- Вид термообработки, бывает простая, изотермическая, ТВЧ.

- Параметр режима закалки, его можно регулировать, меняя мощность
тока при закалке ТВЧ.

- Он высокой частоты, заставляет разогреваться поверхностный слой
детали.

- Часть установки для закалки ТВЧ, куда помещают деталь.

- Температура, при которой происходят структурные превращения, она
- критическая...

- Среда охлаждения, в которой нет воздуха.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И |  |  |
|  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | Н |  |  |
|  |  | Н |  |  |  | О |  | З | Г |  | Д | Т |  |
| Д | Р | А |  | С |  | Р |  | А | Л |  | У | О |  |
| Е | Р | Г |  | К | В | О | Т | К | У | Т | К | Ч | В |
| Т | Е | Р | М | О | О | Б | Р | А | Б | О | Т | К | А |
| А | Д | Е | А | Р | З | Л | Е | Л | И | К | О | А | К |
| Л | А | В | С | Р | Д | Е | Щ | КА | Н |  | Р |  | У |
| Ь |  |  | Л | С | У | Н | И |  | А |  |  |  | У |
|  |  |  | О | Т | Х | И | Н |  |  |  |  |  | М |
|  |  |  |  | Ь |  | К | А |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

Домашнее задание

Уровень «стандарт»

- знать основные понятия и определения, цели и виды закалки и отпуска, зависимость между химическим составом стали и прокаливаемостью, виды охлаждающей среды

- уметь составить классификацию «ежик», «солнышко»

Уровень «хорошо»

- знать виды и причины дефектов термообработки

- уметь выбирать среду охлаждения для определенной стали

- уметь сравнивать виды закалки ли отпуска по определенному параметру и делать вывод

- уметь составлять классификацию «пирамида», «дикобраз»

Уровень «отлично»

- составить тест соответствия

- составить карточку

- составить ребус или загадку

Список используемой литературы

- Безрукова, В.С. Педагогика/В.С.Безрукова. – Екатеринбург, 1993 г.

- Бондаревская, Е.В. Концепция личностно ориентированного образования и целостная педагогическая теория//Школа духовности. – 1999. - №5, с.41-52

- Бондаревская, В.П. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования// Педагогика. – 1997. - №4

- Государственный образовательный стандарт СПО. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 190605 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования», 270111 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

- Зеер, Э.Ф. Личностно ориентированное профессиональное образование/Э.Ф. Зеер. – Екатеринбург, 1998. – 126 с.

- Иванова, Е.О. Личностно ориентированное обучение: индивидуализация содержания образования//Завуч. – 2002, №8

- Кузьмин, Б.А. и другие. Технология металлов и конструкционные материалы/Б.А. Кузьмин. – Л: Машиностроение. 1987.

- Никифоров, В.М. Технология металлов и конструкционные материалы/В.М.Никифоров. – Л: Машиностроение. 1987.

- Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии/Г.К.Селевко. – М, 1998.

- Трушников,Н.Н. Инновационные методы в преподавании дисциплины «Материаловедение»: Методическая разработка. – М, 2003.

- Шмелькова,Л.В. Технологизация образовательного процесса: Учебно-методическое пособие. – Курган. ИПК РО, 2002 г.

- Якиманская,И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе/И.С. Якиманская. – М., 1996.