Эталон  «Технология оштукатуривания печи с натягиванием сетки».

| Наименование операций | Технологическое описание, ТУ. |
| --- | --- |
| 1.Прогрев печи | До температуры 50-60 градусов. |
| 2. Выборка швов | Швы кладки выбирают молотком и зубилом на глубину 10мм. |
| 3. Очистка от пыли и грязи | Производят металлической щеткой произвольными движениями. |
| 4.Натягивание сетки. | Металлическую сетку с ячейками от 5х5 мм до 20х20 мм. прибивают гвоздями длиной 75-100 мм. Гвозди вбиваются в швы кладки, при натягивании сетка должна отступать от поверхности печи на 3-5 мм, .для этого прокладывают на стены прутки из арматурной проволоки диаметром 3-5 мм. с шагом в 50-60 мм друг от друга. |
| 5.Смачивание водой | Производят кистью-окомелком произвольными движениями |
| 6. Нанесение обрызга | Обрызг – это первый слой штукатурного покрытия толщиной от 3до 5мм. Подвижность растворной смеси 8-10см .Назначение: создание дополнительной шероховатости ,что обеспечивает прочное схватывание штукатурки с поверхностью печи. Раствор набрасывают ковшом Шаульского приемами «сверху вниз». Чтобы раствор укладывался ровным слоем, его набираем равными количествами и набрасываем с одинакового расстояния. |
| Технологический перерыв до полного высыхания. |
| 7. Нанесение и разравнивание грунта | Грунт – это второй слой штукатурного покрытия толщиной 6-7мм.подвижность растворной смеси 7-9мм., Назначение: выравнивание поверхности печи. Раствор грунта набрасывают мастерком приемами «справа налево» ,«слева направо», «снизу вверх», «сверху вниз»а разравнивают полутером, правилом. Полутер приставляют к поверхности печи ,поднимают верхнее ребро и с нажимом ведем по стене печи снизу вверх, срезая лишний раствор. |
| 8. Нанесение и разравнивание накрывки. Затирка штукатурки. | Накрывка– это третий слой штукатурного покрытия толщиной 2 мм, подвижность растворной смеси 10-12мм Раствор накрывки набрасывают мастерком приемами «справа налево» ,«слева направо», «снизу вверх», «сверху вниз»,а разравнивают полутером, правилом. Полутер приставляют к поверхности печи, поднимают верхнее ребро и с нажимом ведут по стене печи снизу вверх, срезая лишний раствор « насдир». Выполняют затирку с помощью терки круговыми движениями или вразгонку. |
| 9. Контроль качества. | Прочное сцепление штукатурки с поверхностью . При наложении 2-метрового правила не более 2-3 неровностей глубиной или высотой 3 мм. На поверхности штукатурки не должно быть дефектов, неровностей. Толщина общего слоя штукатурки при отделке печей не более10 мм. |

Эталон. «Технология оштукатуривания печи с натягиванием мешковины».

| Наименование операций | Технологическое описание, ТУ. |
| --- | --- |
| 1.Прогрев печи | До температуры 50-60 градусов. |
| 2. Выборка швов | Швы кладки выбирают молотком и зубилом на глубину 10мм. |
| 3. Очистка от пыли и грязи | Производят металлической щеткой произвольными движениями. |
| 4.Натягивание мешковины | Мешковина надежно предохраняет штукатурку от растрескивания, которое возможно в результате температурных деформаций свежей кладки. За 10…20 мин до начала работ мешковину замачивают в жидкой глине. Замоченную мешковину расправляют и накладывают на подготовленный участок печи |
| 5.Смачивание водой | Производят кистью-окомелком произвольными движениями |
| 6. Нанесение обрызга | Обрызг – это первый слой штукатурного покрытия толщиной от 3до 5мм. Подвижностьрастворной смеси 8-10см .Назначение: создание дополнительной шероховатости ,что обеспечивает прочное схватывание штукатурки с поверхностью печи. Раствор набрасывают ковшом Шаульского приемами «сверху вниз». Чтобы раствор укладывался ровным слоем,его набираем равными количествами и набрасываем с одинакового расстояния. |
| Технологический перерыв до полного высыхания. |
| 7. Нанесение и разравнивание грунта | Грунт – это второй слой штукатурного покрытия толщиной 6-7мм.подвижность растворной смеси 7-9мм., Назначение: выравнивание поверхности печи. Раствор грунта набрасывают мастерком приемами «справа налево» ,«слева направо», «снизу вверх», «сверху вниз»а разравнивают полутером, правилом. Полутер приставляют к поверхности печи ,поднимают верхнее ребро и с нажимом ведем по стене печи снизу вверх, срезая лишний раствор. |
| 8. Нанесение и разравнивание накрывки. Затирка штукатурки. | Накрывка– это третий слой штукатурного покрытия толщиной 2 мм, подвижность растворной смеси 10-12мм Раствор накрывки набрасывают мастерком приемами «справа налево» ,«слева направо», «снизу вверх», «сверху вниз»,а разравнивают полутером, правилом. Полутер приставляют к поверхности печи, поднимают верхнее ребро и с нажимом ведут по стене печи снизу вверх, срезая лишний раствор « насдир». Выполняют затирку с помощью терки круговыми движениями или вразгонку. |
| 9. Контроль качества. | Прочное сцепление штукатурки с поверхностью . При наложении 2-метрового правила не более 2-3 неровностей глубиной или высотой 3 мм. На поверхности штукатурки не должно быть дефектов, неровностей. Толщина общего слоя штукатурки при отделке печей не более10 мм. |

# Text boxes

1.Прогрев печи.

2. Выборка швов.

3. Очистка от пыли   и грязи

8.Контроль качества

7. Нанесение и разравнивание накрывки.

Затирка штукатурки

6. Нанесение и разравнивание грунта.

4.Смачивание                     водой.

5. Нанесение обрызга

Эталон

Кластер:«Технология оштукатуривания печи по кирпичу».